附件1-1
         县（区）电动自行车数据汇总表

上报单位（盖章）：               联系人：           联系电话：                填报时间：

	序号
	县（区）
	保有量
	上牌量
	锂离子电池电动自行车
	铅蓄电池电动自行车
	不同用途锂离子电池保有量

	
	
	
	
	使用时长
	数量
	使用时长
	数量
	日常通勤
	外卖、闪送等即时配送企业
	共享电动自行车
	换电企业
	其他

	
	
	
	
	5年以上
	
	5年以上
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3～5年
	
	3～5年
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1～3年
	
	≦3年
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	≦1年
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：每月28日前数据汇总表报送至专班办公室。

附件1-2
电动自行车用锂离子电池健康评估工作指引

为降低电动自行车用锂离子电池安全风险，减少电动自行车火灾事故发生，切实保障人民群众生命财产安全，引导电动自行车行业安全健康发展，现就电动自行车用锂离子电池健康评估工作提出以下指引。

一、适用范围

本指引适用于已投入使用的电动自行车用锂离子电池。

二、一般条件

锂离子电池有下列条件之一的，即存在健康隐患，不建议继续使用，建议报废：

（一）外观

外观出现明显破损（因外壳缺损造成内部单体电池、线路或电路板等物质暴露）、漏液、较严重变形、烧蚀痕迹，与原车上电池安装位置及尺寸明显不匹配，或充放电接口明显破损的锂离子电池。

（二）标签标识

1.无品牌、制造商等产品标识，且无发票或其他购买凭证的锂离子电池。

2.无CCC认证标志的锂离子电池（仅适用于2025年11月1日及之后起生产的产品）。

3.未标识标称电压、额定容量等参数信息的锂离子电池。

4.标识的标称电压超过48V的锂离子电池。

5.已达到制造商明示的安全使用年限的锂离子电池（仅适用于有安全使用年限标注的）。

6.使用梯次利用的锂离子电池。

三、技术条件

锂离子电池经检测达到下列指标之一的，即存在健康隐患，不建议继续使用，建议报废：

（一）内阻大于0.5Ω。检测方法见附件1。

（二）最大输出电压超过60V。检测方法见附件1。

（三）放电容量衰减率超过50%。检测方法见附件1。

（四）除以上指标外，若锂离子电池制造商通过技术手段发现本企业生产的锂离子电池存在以下一个或多个问题、不建议继续使用的，应明确告知消费者作为报废的参考：

1.频繁发生电压、电流或温度等异常报警。

2.充放电循环次数超过制造商规定值。

3.最低输出电压低于制造商规定值。

4.最高工作温度超过制造商规定值。

5.电池管理系统出现故障。

6.制造商认为影响使用安全的其他问题。

四、健康评估网点建设要求

健康评估网点按照统一规划、合理布局、就近便利的原则，通过必要的评估程序确定，并向社会公布。具体应满足以下要求：

（一）技术条件

健康评估网点承担锂离子电池健康评估工作，应具备以下条件：

1.网点需要具备经营主体资格（包括企业或个体工商户）；
2.从事健康评估工作的人员至少2人，其中至少有一人为高中、中专或职高以上学历；

3.从事健康评估工作的人员需要通过专门培训方可上岗；

4.网点应配备相应的锂离子电池检测设备，且内阻、电压、容量等测试设备需要经过具有资质的第三方机构计量、校准，按规定检测或比对后方可投入使用。检测设备应明确计量、校准或比对周期，且应制定并落实计量周期内检测设备核查制度；

5.网点应根据健康评估结果出具锂离子电池是否需要报废的结论，并为健康评估结论负责；

6.网点应符合建筑耐火等级、防火间距、安全疏散、消防设施设置等消防安全要求，并配备推车式灭火器、灭火毯、消防防毒面具、视频监控等安全防护设施、器材，严禁违规住人；

7.网点需要接受不定期的目击考核、设备比对等。

（二）布局和可及性要求

1.健康评估网点数量和位置应根据现有存量锂离子电池分布情况进行合理布局，便利消费者就近就便评估。

2.各地可根据辖区内老旧电动自行车用锂离子电池数量及分布情况，通过与健康评估网点或技术指导机构开展合作，在辖区内电动自行车用锂离子电池较为集中的街道、社区、行政村等区域设立临时性健康评估站点，配备必要设备和人员，在特定时间段内为站点周边居民集中开展健康评估服务。

3.鼓励电动自行车用锂离子电池充电桩、充电柜制造商及运营商按附件2规定的检测方法，在产品中增加一项或多项锂离子电池指标检测功能；鼓励第三方机构或企业按第二至三章及附件2规定的条件及方法，以社会化方式面向特定单位或消费者自行提供健康评估服务。以上检测及健康评估结果可作为锂离子电池报废参考，不作为报废判定依据。

（三）便利回收要求

健康评估网点原则上应同时符合电动自行车锂离子电池回收利用体系建设指南中回收服务网点建设的有关要求，受客观条件限制无法符合的，应具备锂离子电池的安全暂存条件，并定期将消费者交回的锂离子电池移交给规范回收服务网点，确保存在健康隐患的锂离子电池“应收尽收”。

（四）鼓励主动交回和以旧换新

鼓励网点将健康评估、废锂离子电池回收以及以旧换新等功能有机结合，对进行电动自行车用锂离子电池健康评估并主动交回废锂离子电池的消费者，可根据选择直接给予回收补贴，或在购买新电动自行车或电池时给予以旧换新补贴。

五、技术指导机构

各地可委托本地区或本地区外的具备锂离子电池内阻、容量、电压等参数检测能力，并取得检验检测机构资质认定或实验室认可的检验检测机构作为技术指导机构，对健康评估网点开展人员培训、目标考核、设备比对等技术指导工作。技术指导机构本身也可承担健康评估网点职能。各地方政府还需明确仲裁检测机构，在评估结果出现争议时承担仲裁检测任务，承担仲裁的检测机构不得承担网点评估职能。

六、健康评估流程

（一）电动自行车用锂离子电池健康评估流程图详见附件2，建议消费者将待评估的锂离子电池与配套的电动自行车一并送至健康评估网点共同接受评估，以提升评估的准确性。

（二）由于放电容量衰减指标测试所需时间较长，各健康评估网点可根据实际情况决定是否开展此项测试。

（三）消费者也可参考本指引内容，自行检查电动自行车用锂离子电池的外观和标签标识，自主判断是否存在安全隐患并决定是否继续使用。

附件：1-2.1技术条件检测方法

1-2.2电动自行车用锂离子电池健康评估流程图

1-2.3柳州市电动自行车锂离子电池健康评估网点评估作业指导书（试行）

附件1-2.1
技术条件检测方法

一、内阻检测方法

使用符合以下工作原理的、准确度不低于±1％的交流内阻测试仪测量锂离子电池内阻。

交流内阻测试仪工作原理如下：

1.在锂离子电池的正负极两端施加频率为1.0 kHz±0.1 kHz、有效值为Ia的电流，时间为1 s ～ 5 s，测量正负极两端的电压有效值Ua（电压测量触点应与电流施加触点分开，交流电压峰值应低于20mV）；

2.交流内阻值Rac按以下公式计算：
Rac=Ua/Ia
式中：

Rac—交流内阻阻值，单位为欧姆（Ω）；

Ua—交流电压有效值，单位为伏特（V）；

Ia—交流电流有效值，单位为安培（A）。
二、最大输出电压检测方法

将锂离子电池充满电，然后使用准确度不低于±0.5％的电压测量装置测量正负极之间的电压值。

三、放电容量衰减率检测方法

按照标识查询额定容量C0，在具备安全防护且专人值守的条件下进行检测。将锂离子电池充满电，使用充放电测试设备按照数值为50%C0的电流（单位为A）放电至放电终止电压（若未标注放电终止电压的，放电至标称电压的75%），得到放电容量C，按下式计算放电容量衰减率η：

η=1-(C÷C0)×100%

四、检测技术支持获取方式

以上检测如需使用专用接口或通过特定通信协议方可实施的，锂离子电池制造商应提供技术支持。

附件1-2.2
[image: image1.png]TG
GRS EE—FHTE)

WIR, WiR R
R, SREREUER
RTEAEFRE, HAHE
EOAREHIR?

B
E

REARIE, BIERH
FERIR, RERHK
HABMLEIE?

REFAGREE, S
EEESYEE?

R
2]
;8
FBEBBRE
(ERREXBEARLEE)
m v
B MR BAGLEE
E
MEHEEEC
E HERERAE
&) N=1{C/C)x100%
i
i
i

B iy EER






附件1-2.3
柳州市电动自行车锂离子电池健康评估网点评估作业指导书（试行）

为贯彻落实《国务院办公厅关于印发<电动自行车安全隐患全链条整治工作方案>的通知》（国办发〔2024〕19号），加快推进存量电动自行车锂离子电池健康评估及报废回收，切实降低存量电动自行车安全风险，我市开展电动自行车锂离子电池（以下简称锂电池）健康评估及报废回收专项行动。现制定以下锂电池健康评估网点评估作业指导书。

一、适用范围

本文件适用于已投入使用的电动自行车锂离子电池。

二、引用文件

工信部《电动自行车用锂离子电池健康评估工作指引》

三、评估电池要求

1.已投入使用的电动自行车用锂电池。

2.锂电池处于满电状态。

3.携带电池说明书、购买凭证、配套车辆合格证。

四、评估项目、技术要求及检测方法

1.评估项目

外观、标签标识、最大输出电压、内阻等。

2.主要设备

尺寸测量设备（如直尺）、电压测量设备（万用表）、电池内阻测试设备（如内阻测试仪）、防爆装置（如防爆箱或盐水池）等。

3.技术要求及检测方法

（1）外观

检测方法：

a）检测锂电池外观是否出现明显破损（因外壳缺损造成内部单体电池、线路或电路板等物质暴露）、漏液、较严重变形、烧蚀痕迹。

b）用尺寸测量设备检查锂电池是否与原车上电池安装位置及尺寸明显不匹配。

出现下述情况之一，不建议继续使用。

a）外观出现明显破损（因外壳缺损造成内部单体电池、线路或电路板等物质暴露）、漏液、较严重变形、烧蚀痕迹。

b）与原车上电池安装位置及尺寸明显不匹配的锂电池。

（2）标签标识

检测方法：

a）检查锂电池是否有产品标识和购买凭证。

b）检查锂电池是否有明确标识标称电压、额定容量等参数信息。

c）检查锂电池标志上的标称电压是否超过48v。

d）检查锂电池是否达到制造商明示的安全使用年限（仅适用于有安全使用年限标注的）。

出现下述情况之一，不建议继续使用。

a）无产品标识且无购买凭证的锂电池。

b）未明确标识标称电压、额定容量等参数信息的锂电池。

c）标识的标称电压超过48v的锂电池。

d）已达到制造商明示的安全使用年限的锂电池（仅适用于有安全使用年限标注的）。

（3）最大输出电压

技术要求：最大输出电压超过60v，不建议继续使用。

检测方法：充满电的锂电池，使用准确度不低于±0.5%的电压测量装置，测量正负极之间的电压值。

（4）内阻

技术要求：内阻大于0.5Ω，不建议继续使用。

检测方法：充满电的锂电池，使用准确度不低于±1%的交流内阻测试仪，连接锂电池正负极，测量锂电池内阻。

五、记录及汇总

评估网点记录被评估锂电池的各项信息，出具评估意见，并由双方签字确认。评估网点根据市工信局的要求，定期汇总上报评估工作情况。

六、安全要求

1.从事健康评估工作的人员需要通过专门培训方可上岗。

2.评估人员操作时应穿戴防护用品，如绝缘手套、护目镜等。

3.网点应符合消防安全要求，并配备必要的安全防护设施、消防器材，如灭火器（干粉除外）、防爆箱、盐水池、防爆盾等。

附件1-3
电动自行车用锂离子电池健康评估测验情况书
                              编号：
根据《电动自行车用锂离子电池健康评估工作指引》和《柳州市电动自行车锂离子电池健康评估网点评估作业指导书（试行）》，本网点对姓名：      身份证号：             的电动自行车用锂离子电池（车牌号：            电池编号：               ）进行了健康评估。

评估结果如下：

电池外观出现明显破损（因外壳缺损造成内部单体电池、线路或电路板等物质暴露）、漏液、较严重变形、烧蚀痕迹。（(是 (否）

2.电池与原车上的电池安装位置及尺寸明显不匹配的锂电池。（(是 (否）

3.属于无产品标识且无购买凭证的锂电池。（(是 (否）

4.属于未明确标识标称电压、额定容量等参数信息的锂电池。（(是 (否）

5.属于标识的标称电压超过48v的锂电。（(是 (否）

6.属于已达到制造商明示的安全使用年限的锂电池，（仅适用于有安全使用年限标注的）。（(是 (否）

7.电池最大输出电压超过60v。（(是 (否）

8.电池内阻大于0.5Ω。（(是 (否）

评估结论：建议/不建议使用。

                                                    xxxxx网点

                                                       202X年X月X日

附件1-4

符合《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业

规范条件》企业名单

	序号
	企业名称
	类型

	1
	柳州赛克科技发展有限公司
	梯次利用


附件1-5

         县（区）电动自行车锂离子电池健康评估数据汇总表

上报单位（盖章）：               联系人：           联系电话：                填报时间：

	序号
	县（区）
	保有量
	上牌量
	锂离子电池电动自行车
	锂离子电池健康评估情况
	不合格锂电池处置情况

	
	
	
	
	使用时长
	数量（个）
	已评估数量（个）
	完成比例（%）
	数量（个）
	回收数量（个）

	
	
	
	
	5年以上
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：每月28日前数据汇总表报送至专班办公室。
附件2

意见反馈表
填报单位：                                                日期：

	序号
	单位
	意见建议
	理由
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


联系人：                                           联系电话：

（备注：如有意见建议，请填写相应联系人联系电话。）

电动自行车用锂离子电池健康评估流程图








- 7 -


